| 梅花鹿骨成分分析表 |
| --- |
| 胺基酸含量（%） |
| ASP | 1.78 | ILE | 0.47 |
| THR | 0.68 | LEU | 1.18 |
| SER | 0.91 | ALA | 0.40 |
| PRO | 2.70 | PHE | 0.64 |
| GLY | 2.44 | LYS | 1.00 |
| VAL | 0.70 | HIS | 0.30 |
| MET | 0.25 | AGR | 2.12 |
| 微量元素（mg/g） |
| Sb | 9.6 | Sr | 25.4 | Cr | 0.6 |
| P | 166.0 | K | 1,056 | Mg | 2,392 |
| Si | 2,218 | Na | 2,592 | Ca | 7,744 |
| Co | 0.97 | As | 28.1 | Cu | 3.2 |
| Mo | <0.5 | Ni | <0.5 | Zn | 68 |
| V | <0.5 | Fe | 89.0 | Se | 22.4 |
| Cd | <0.5 | Ge | 24.5 | Ba | 148 |
| Bi | 2.6 | Mn | 4.0 | Al | 392 |
| Ag | <0.5 | Pb | 15.2 | Sn | 14 |
| （引用朱等，1991） |